ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ KISWEL Южная Корея

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Омедненная сварочная проволока

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС | НАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KC-28 | AWS: ER70S-6 Св08Г2С, Св08ГС | Проволока сплошная (омедненная) для MIG/MAG высокопроч. стали (490 МПа). Сварка сталей типа Ст3,Ст30, Ст35, Ст45 и т.д. | 0,80 | 5 | 5,30 | НАКС |
|  |  |  | 0,80 | 15 | 4,70 | НАКС |
|  |  |  | 1,00 | 5 | 5,15 | НАКС |
|  |  |  | 1,00 | 15 | 4,45 | НАКС |
|  |  |  | 1,00 | 300 | 4,45 | НАКС |
|  |  |  | 1,20 | 5 | 5,05 | НАКС |
|  |  |  | 1,20 | 15 | 4,35 | НАКС |
|  |  |  | 1,20 | 300 | 4,35 | НАКС |
|  |  |  | 1,60 | 300 | 4,20 | НАКС |
|  |  |  | 1,60 | 15 | 4,20 | НАКС |
|  |  |  | 2,00 | 20 | 4,10 |  |

Намотка осуществлена на пластиковую (D300, D200) или каркасную проволочную (WNA) еврокатушку с рядной намоткой по 5.15 и 20кг. Каждая катушка запаяна в полиэтиленовую пленку и упакована в картонную коробку.

Сертификат: ISO 14001; BS EN ISO 14001: 2001; KS A 1400: 2001; ISO/TS 16949: 2002.

Аттестовано: ABS; BV; CCS; CWB; DNV; GL; KR; LR; NK; TUV;

Российским морским регистром судоходства.

PAILPACK- это специальная упаковка(контейнер) сварочной проволоки весом 250,300,350,400 и 450кг, состоящий из картонного барабана, колпака, адаптера и кабель - канала. PAILPACK рекомендован для роботизированной, автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG на стационарных постах.

Цены на комплектующие для PAILPACK:

1.Колпак Ø660мм     105* Долларов за шт. с НДС,

2.Колпак Ø507мм     105* Долларов за шт. с НДС,

3.Кабель-канал

длина 3метра          79,00* Долларов за шт. с НДС,

длина 6 метров       150,00* Долларов за шт. с НДС,

длина 9 метров       238,00* Долларов за шт. с НДС

*-цены действительны при покупке комплектующих вместе с PAILPACKом. При покупке комплектующих отдельно, цена возрастает на 5%.

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Сварочная проволока с хим. полировкой

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС |  | НАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KC-28CF И КС28 пр-ва Малайзия | AWS: ER70S-6 | Проволока сплошная c хим. полировкой для MIG/MAG высокопроч. стали (490 МПа). Сварка сталей типа Ст3, Ст30, Ст35, Ст45 и т.д. | 0,80 | 15 | 3,95 |  | НАКС |
|  |  |  | 1,00 | 15 | 3,90 |  | НАКС |
|  |  |  | 1,20 | 15 | 3,75 |  | НАКС |
|  |  |  | 1,60 | 15 | 3,75 |  |  |

Проволока с улучшенными свойствами подачи предназначена для полуавтоматической сварки углеродистых и высоколегированных сталей как в смеси, так и в чистом СО2.

Отсутствие омеднения позволяет избежать засорения направляющего канала, увеличивая срок службы сварочной горелки.

Проволока особенно рекомендована для роботизированной сварки. Намотка осуществлена на пластиковую (D300, D200) или каркасную проволочную (WNA) еврокатушку с рядной намоткой.

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH-120 | AWS A5.28-05: ER120S-G | Сплошная проволока для сварки MIG/MAG в среде защитных газов низколегированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей | 1,20 | 15 | 14,64 |  |

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Порошковая сварочная проволока

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС |  | НАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-71TLF | AWS: E71T-1C/1M | Проволока порошковая для сварки высокопроч. стали (490 МПа) MIG в судостр., тяж. промышленности и пр. металлоконструкций | 1,00 | 4,5 | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 | 15 | 5,75 |  |  |
|  |  |  | 1,20 | 4,5 | 5,90 |  | НАКС |
|  |  |  | 1,20 | 15 | 5,10 |  | НАКС |
|  |  |  | 1,60 | 15 | 5,50 |  |  |
| K-81TM | AWS A5.29: E81T1-Ni1M | - Рутиловая сварочная проволока для сварки высокопрочной стали 560Мпа, с содержанием 1% никеля. Обладает хорошей ударной вязкостью при температуре -40˚С | 1.20 | 15 | 5,90 |  |  |

Основные характеристики: отсутствие брызг, хорошее шлакоотделение, отличное формирование шва,

Сертификат: ISO 14001; BS EN ISO 14001: 2001; KS A 1400: 2001; ISO/TS 16949: 2002.

Аттестовано: ABS; BV; CCS; CWB; DNV; GL; KR; LR; NK; TUV; Российским морским регистром судоходства.

Самозащитная (БЕЗ ГАЗА !!!)  порошковая сварочная проволока

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-NGS-C Китай | AWS: E71T-GS | Проволока порошковая самозащитная для сварки высокопроч. стали (510 МПа) MIG в автосервисах, в монтажных условиях | 0,80 | 4,5 | 11,62 |  |
|  |  |  | 1,00 | 4,5 | 11,99 |  |
|  |  |  | 1,00 | 15 | 9,50 |  |
|  |  |  | 1,20 | 4,5 | 8,98 |  |
|  |  |  | 1,20 | 15 | 8,45 |  |
|  |  |  | 1,60 | 15 | 8,45 |  |
| K-NGS Южная Корея | AWS: E71T-GS |  | 1,20 | 15 | 10,55 |  |
|  |  |  | 1,20 | 4,5 | 15,35 |  |

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС |  | НАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-71TLF-С (KISWEL Далянь) | AWS: E71T-1/1M | Проволока порошковая для сварки высокопроч. стали (490 МПа) MIG | 1,2 | 4,5 | 4,36 |  | НАКС |
|  |  |  | 1,2 | 15 | 4,00 |  | НАКС |
|  |  |  | 1,6 | 15 | 3,85 |  |  |

Проволока аттестована РМРС, BV, DNV, GL, LR, ABC.

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Порошковая сварочная проволока для наплавки

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-350HT | HV 350 | Проволока порошковая для наплавки | 1,2 | 15 | 11,88 |  |
| K-450HT | HV 450 45 HRC |  | 1.2 | 15(20) | 11,88 |  |
| K-600HT | HV 600 55 HRC |  | 1,2 | 15 | 11,88 |  |
|  |  |  | 1,6 | 15 | 11,88 |  |
| K-700HT | HV 700 60 HRC |  | 1,2 | 15 | 14,03 |  |
|  |  |  | 1,6 | 15 | 13,75 |  |
| K-800HT | HV 800 63 HRC |  | 1,2 | 15 | 14,03 |  |
|  |  |  | 1,6 | 15(20) | 13,75 |  |

Порошковая сварочная проволока для сварки нержавеющих сталей

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС |  | НАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-308LT | AWS: E308LT1-1/4 E309LT1-1/4 E316LT1-1/4 E347T1 E308LT0-1/4 | Проволока порошковая для нержавеющих сталей | 1,2 | 12.5/15 | 20,59 |  |  |
| K-309LT |  |  | 1,2 | 12,5/15 | 22,70 |  | НАКС |
| K-316LT |  |  | 1,2 | 12,5/15 | 24,02 |  | НАКС |
| K-347T |  |  | 1.2 | 12,5/15 | 21.85 |  | НАКС |
| K-308LF |  |  | 1.2 | 12,5 | 19.45 |  |  |

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Нержавеющая сварочная проволока

| Марка |  |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС |  | НАКС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-308L M-308LSi | AWS: ER308L ER308LSi |  | Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 8%NI | 0,80 | 5 | 17,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,80 | 12,5 | 15,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 5 | 17,00 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 12,5 | 15,70 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,20 | 5 | 16,78 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,20 | 12,5 | 15,60 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,60 | 5 | 16,78 |  |  |  |
| M-316L M-316LSi | AWS: ER316L ER316LSi |  | Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 12%NI-Mo | 0,80 | 5 | 21,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,80 | 12,5 | 22,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 12,5 | 22,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 300 | 22,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,20 | 5 | 23,76 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,20 | 12,5 | 21,85 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,20 | 300 | 21,85 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,60 | 12,5 | 21,85 |  |  |  |
| M-309L M-309LSi |  | AWS: ER309L | Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей с углеродистыми | 0,80 | 12,5 | 22,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 5,0 | 21,30 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 12,5 | 20,90 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,20 | 5,0 | 21,15 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,20 | 12,5 | 20,75 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,60 | 12,5 | 20,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,20 | 25 | 20,75 |  | М-309L |  |
| M-310 | AWS: ER310 |  | Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей, содержащих 25%Cr и 20%NI | 1,00 | 12,5 | 24,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,20 | 12,5 | 24,00 |  |  |  |
| М-347 | AWS: ER347 |  | Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 9%Ni-Nb | 0,8 | 12,5 | 20,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,0 | 12,5 | 19,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 | 5,00 | 18,61 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,2 | 12,50 | 17,75 |  | НАКС |  |
|  |  |  |  | 1,6 | 12,5 | 17,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,0 | 25 | 17,75 |  |  |  |
| M307Si | ER307Si |  | Проволока сплошная для MAG нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 8%Ni-7Mn | 1,2 | 12,50 | 17,56 |  |  |  |
| M2209 | ER2209 |  | 22%Cr-9%Ni-Mo | 0,8 | 12,5 | 1224р |  |  |  |
| M430 | ER430 |  | 16%Cr | 0,8 | 12,5 | 11,09 |  |  |  |
| M385 | ER385 |  | Китай | 1,2 | 15 | 42,60 |  |  |  |

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Сплошная проволока для сварки бронз

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты, кг | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KW-MCuAlA2 | AWS A5.7: ERCuAl-A2 | Сплошная сварочная проволока для полуавтоматической сварки алюминиевых бронз | 1.20 | 12.5 | 62,10 |  |
| KW-MCuSi | AWS A5.14: ERCuSiA | сварочная проволока для полуавтоматической сварки кремнистых бронз с содержанием кремния 3% | 1.20 | 12.5 | 42,10 |  |

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Флюс для дуговой сварки высоколегированных сталей

| Марка |  | Описание | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EF-300N | EN ISO 14174-2012: SA AF 2 DC | Флюс для дуговой сварки высоколегированных сталей Cr-Ni (Mo): 308L; 309L; 316L; 347; 2209; 2594 | 8,00 |  |

Флюс поставляется в железных банках по 15 кг.

Размер банки 23х23х38 (см)

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Присадочные прутки для аргонодуговой сварки нержавеющих сталей

| Марка |  | Описание | D, мм | Длина, мм | Цена в USD c НДС |  | НАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-308L Т-308LSi | AWS: ER308L ER308LSi | Прутки для TIG нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 8%NI | 1,20 | 1000 | 16,70 |  |  |
|  |  |  | 1,60 | 1000 | 15,70 |  |  |
|  |  |  | 2,00 | 1000 | 15,60 |  | НАКС LSi |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 15,50 |  | НАКС LSi |
|  |  |  | 3,20 | 1000 | 15,35 |  | НАКС LSi |
|  |  |  | 4,00 | 1000 | 15.35 |  |  |
| Т-316L Т-316LSi | AWS: ER316L ER316LSi | Прутки для TiG сварки нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 12%NI-Mo | 1,20 | 1000 | 24,25 |  |  |
|  |  |  | 1,60 | 1000 | 21,50 |  |  |
|  |  |  | 2,00 | 1000 | 21,35 |  | НАКС LSi |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 20,30 |  | НАКС LSi |
|  |  |  | 3,20 | 1000 | 20,15 |  | НАКС LSi |
|  |  |  | 4,00 | 1000 | 20,15 |  |  |
| Т-309L Т-309LSi | AWS: ER309L | Прутки для TIG сварки нержавеющих сталей с углеродистыми | 1,60 | 1000 | 21,15 |  |  |
|  |  |  | 2,00 | 1000 | 21,00 |  | НАКС LSi |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 20,90 |  | НАКС LSi |
|  |  |  | 3,20 | 1000 | 20,75 |  | НАКС LSi |
|  |  |  | 4,00 | 1000 | 20,75 |  |  |
| T-310 | AWS: ER310 |  | 2,40 | 1000 | 23,00 |  |  |
| Т-347 | AWS: ER347 | Прутки для TIG нержавеющих сталей, содержащих 18%Cr и 9%Ni-Nb | 1,60 | 1000 | 18,15 |  |  |
|  |  |  | 2,00 | 1000 | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 17,90 |  |  |
|  |  |  | 3,20 | 1000 | 17,90 |  |  |
| Т-430 | AWS: ER 430 | Для сталей с содержанием Cr 16% (сварка сталей AISI 409,430Ti, 431) | 2,40 | 1000 | 12,13 |  |  |
| ER385 | AWS: ER 430 | КИТАЙ | 2,40 | 1000 | 44,15 |  |  |
|  |  |  | 3,20 | 1000 | 44,15 |  |  |

Присадочные прутки для аргонодуговой сварки углеродистых сталей

| Марка |  | Описание | D, мм | Длина, мм | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-50 | AWS: ER70-S6 | Прутки для TIG углеродистых и низколегированных сталей | 1,60 | 1000 | 6,60 |  |
|  |  |  | 2,00 | 1000 | 6,50 |  |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 6,35 |  |
|  |  |  | 3.20 | 1000 | 6,25 |  |
|  |  |  | 4,00 | 1000 | 6,25 |  |
| Т-40 |  | Прутки присадочные для газовой сварки | 2,0 | 1000 | 5,56 |  |
|  |  |  | 2,4 | 1000 | 5,17 |  |
|  |  |  | 3,2 | 1000 | 4,84 |  |

Присадочные прутки поставляются в пластиковых пеналах по 5 кг.

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Присадочные прутки для аргонодуговой сварки жаропрочных сталей

| Марка |  | Описание | D, мм | Длина, мм | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-81CMA | AWS: ER80S-G | Прутки для TIG сварки жаропрочных сталей с содержанием Cr 1,25% Mo 0,5% | 2,00 | 1000 | 8,20 |  |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 8,00 |  |

Присадочные прутки поставляются в пластиковых пеналах по 5 кг.

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Электроды для ручной дуговой сварки углеродистых и высокопрочных сталей.

| Марка |  | Описание | D, мм | Длина,мм/ уп. кг | Цена в USD c НДС |  | НАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-3000 | AWS: E6013 ОК46.00 | Тип покрытия - рутиловый. Универсальный электрод, обеспечивающий высокие свойства шва. Легко поджигается в том числе повторно. Рекомендуется для сварки углеродистых сталей. | 2,00 | 300/5кг | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 2,60 | 350/5кг | 4,80 |  | НАКС |
|  |  |  | 3,20 | 350/5кг | 4,55 |  | НАКС |
|  |  |  | 4,00 | 400/5кг | 4,45 |  | НАКС |
|  |  |  | 5,00 | 400/5кг | СПЕЦ.ЦЕНА 94 РУБЛЯ за кг с НДС |  |  |
| KH-500W | AWS: E7016 LB-52U | Покрытие, обеспечивающее низкое содержание диффузионного водорода в наплавленном металле. АНАЛОГ LB52U | 2,6 | 350/5кг | 5.15 |  |  |
|  |  |  | 3,2 | 350/5кг | 4,70 |  |  |
|  |  |  | 4,0 | 4005/кг | 4.55 |  |  |
| K7018 | AWS: E7018 ОК48.00 | Тип покрытия - основной. Электрод общего назначения для сварки углеродистых и низколегированных сталей. | 2,60 | 350/5кг | 4,80 |  | НАКС |
|  |  |  | 3,20 | 350/5кг | 5,20 |  | НАКС |
|  |  |  | 4,00 | 450/5кг | 5,10 |  | НАКС |
|  |  |  | 5,00 | 400/5кг | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 6,00 | СПЕЦ. ЦЕНА 79 Рублей за кг с НДС |  |  |  |

Электроды для ручной дуговой сварки нержавеющих сталей

| Марка |  | Описание | D, мм | Длина, мм/уп. кг | Цена в USD c НДС |  | НАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KST-308L | AWS: E308L-16 | Покрытый электрод для сварки нержавеющих сталей с содержанием 18%Cr и 8%Ni | 2,0 | 300/2кг | 19,80 |  | НАКС |
|  |  |  | 2,6 | 300/5кг | 19,40 |  | НАКС |
|  |  |  | 3,2 | 350/5кг | 18,75 |  | НАКС |
|  |  |  | 4,0 | 350/5кг | 18,15 |  | НАКС |
| KST-316L | AWS: E316L-16 | Покрытый электрод для сварки нержавеющих сталей с содержанием 18%Cr и 8%Ni-Mo | 2,0 | 300/2кг | 24,75 |  |  |
|  |  |  | 2,6 | 300/5кг | 24,50 |  | НАКС |
|  |  |  | 3,2 | 350/5кг | 24,30 |  | НАКС |
|  |  |  | 4,0 | 350/5кг | 24,10 |  | НАКС |
| KST-309L | AWS E309L-16 | Покрытый электрод для сварки нержавеющих сталей с углеродистыми | 2,0 | 300/5кг | 24,50 |  |  |
|  |  |  | 2,6 | 300/5кг | 24,00 |  | НАКС |
|  |  |  | 3,2 | 350/5кг | 23,75 |  | НАКС |
|  |  |  | 4,0 | 350/5кг | 23,65 |  |  |
| KST-347 | AWS E347-16 | Покрытый электрод для сварки нержавеющих сталей с содержанием 18%Cr и 12%Ni-Nb | 2,6 | 300/5кг | 18,60 |  |  |
|  |  |  | 3,2 | 350/5кг | 18,00 |  |  |
| KST-347L | AWS E347L-16 | Покрытый электрод для сварки нержавеющих сталей с содержанием 18%Cr и 12%Ni-Nb | 2,6 | 300/5кг | 21,85 |  |  |
|  |  |  | 3,2 | 350/5кг | 21,75 |  | НАКС |

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Все цены указаны в долларах США за кг, с НДС

Электроды по чугуну

| Марка |  | Описание | D, мм | Длина, мм/уп. кг | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFN-50 | AWS A5.15-90 ЕNiFe-Cl | Покрытый электрод для сварки чугуна | 2,6 | 300/2кг | 58,80 |  |
|  |  |  | 3,2 | 350/2кг | 58,19 |  |
|  |  |  | 4,0 | 350/2кг | 58,08 |  |
| KSN-100 | AWS A5.15-90 ЕNi-Cl |  | 2,6 | 300/2кг | 68,50 |  |
|  |  |  | 3,2 | 350/2кг | 66,00 |  |
| KCF-50 | AWS A5.15-90 Без никеля |  | 3,2 | 350/5кг | 6,22 |  |
|  |  |  | 4,0 | 350/5кг | 5,83 |  |

Электроды для сварки медно-никелевых сплавов (монелей)

| Марка |  | Описание | D, мм | Длина, мм/уп. кг | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KW-A60 | ЕNiCu-7/ AWS A5.11-05 | Сварка медно-никелевых сплавов | 3,2 | 350/2кг | 96,76 |  |
|  |  |  | 4,0 | 350/5кг | 96,62 |  |

Алюминиевая сварочная проволока KISWEL

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты. кг | Цена в USD c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-5356 | AWS: А5.10 ER5356 | Проволока сплошная алюминиевая.Cварка методом MIG алюминиевых Al-Mg сплавов типа АМг3, АМг5. Защитный газ-аргон | 1,20 | 7,00 | 25.20 |  |

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Алюминиевая сварочная проволока FIDAT Италия

Все цены указаны в ЕВРО за кг с НДС

Алюминиевая сварочная проволока

| Марка |  | Описание | D, мм | Вес кассеты. кг | Цена в ЕВРО c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fl Al Si5 | AWS: А5.10 ER4043 | Проволока сплошная алюминиевая.Cварка методом MIG алюминиевых литейных Al-Si, Al-Si-Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. Защитный газ-аргон | 0,80 | 2,00 | 30.40 |  |
|  |  |  | 1,00 | 2,00 | 27,90 |  |
|  |  |  | 1,00 | 7,00 | 21,90 |  |
|  |  |  | 1,20 | 2,00 | 26,30 |  |
|  |  |  | 1,20 | 7,00 | 20.70 |  |
|  |  |  | 1,60 | 2,00 | 25.70 |  |
|  |  |  | 1,60 | 7,00 | 20,30 |  |
| Fl Al Mg5 | AWS: А5.10 ER5356 | Проволока сплошная алюминиевая.Cварка методом MIG алюминиевых Al-Mg сплавов типа АМг3, АМг5, АМг6. Защитный газ-аргон | 0,80 | 2,00 | 30,25 |  |
|  |  |  | 1,00 | 2,00 | 27,70 |  |
|  |  |  | 1,00 | 7,00 | 21,80 |  |
|  |  |  | 1,20 | 2,00 | 26,15 |  |
|  |  |  | 1,20 | 7,00 | 20,65 |  |
|  |  |  | 1,60 | 2,00 | 25,45 |  |
|  |  |  | 1,60 | 7,00 | 18,35 |  |
| Fl Al Mg 4, 5Mn | AWS: А5.10 ER5183 | Проволока сплошная алюминиевая.Cварка методом MIG алюминиевых Al-Mg сплавов типа АМг3, АМг5,АМг6.Защитный газ-аргон | 1,00 | 7,00 | 24,00 |  |
|  |  |  | 1,20 | 7,00 | 22,25 |  |
|  |  |  | 1,60 | 7,00 | 21,60 |  |
| Fl Al 99,7% | AWS: А5.10 ER1070 | Проволока сплошная алюминиевая. Cварка методом MIG алюминиевых Al сплавов типа СвА5 | 1,2 | 7,00 | 19,45 |  |
|  |  |  | 1,6 | 7,00 | 18.90 |  |

Сварочная проволока поставляется на пластиковых (D200-2кг, D300-7кг) еврокатушках с рядной намоткой. Каждая катушка герметично запаяна в полиэтиленовую пленку и упакована в картонную коробку

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Алюминиевые присадочные прутки FIDAT Италия

Все цены указаны в ЕВРО за кг с НДС

Присадочные прутки для аргонодуговой сварки алюминиевых сплавов

| Марка |  | Описание | D, мм | Длина, мм | Цена в ЕВРО c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fl Al Si5 | AWS: А5.10 ER4043 | Присадочные прутки для сварки алюминия. Cварка методом TIG AC алюминиевых литейных Al-Si, Al-Si-Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. | 1,60 | 1000 | 21,00 |  |
|  |  |  | 2,00 | 1000 | 20,55 |  |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 20,25 |  |
|  |  |  | 3.20 | 1000 | 20,00 |  |
|  |  |  | 4,00 | 1000 | 20,00 |  |
|  |  |  | 5,00 | 1000 | 20,00 |  |
| Fl Al Mg5 | AWS: А5.10 ER5356 | Присадочные прутки для сварки алюминия. Cварка методом TIG AC алюминиевых сплавов Al-Mg, типа АМг3, АМг4, АМг5 и АМг6. | 1,60 | 1000 | 20.80 |  |
|  |  |  | 2,00 | 1000 | 20,40 |  |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 20,10 |  |
|  |  |  | 3.20 | 1000 | 20,10 |  |
|  |  |  | 4,00 | 1000 | 20,10 |  |
| Fl Al Mg 4,5 Mn | AWS: А5.10 ER5183 | Присадочные прутки для сварки алюминия. Cварка методом TIG AC алюминиевых сплавов Al-Mg, типа АМг3, АМг4, АМг5 и АМг6. | 1,60 | 1000 | 22,45 |  |
|  |  |  | 2,00 | 1000 | 22,00 |  |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 21,80 |  |
|  |  |  | 3.20 | 1000 | 21,55 |  |
| FlAl99,7% | AWS: А5.10 ER1070 | Присадочные прутки для сварки алюминия. Cварка методом TIG AC алюминия Al 99-99,7%, его сплавов типа СвА5 | 1,60 | 1000 | 20,00 |  |
|  |  |  | 2,00 | 1000 | 19,20 |  |
|  |  |  | 2,40 | 1000 | 18,90 |  |
|  |  |  | 3.20 | 1000 | 18,70 |  |
|  |  |  | 4,00 | 1000 | 18,70 |  |

Присадочные прутки производства FIDAT Италия поставляются в картонных упаковках по 5кг.

ООО «ЭВТЕКТИКА»

Официальный дилер концерна Kiswel LTD (Южная Корея)

тел.: (383)363-11-35; 363-11-37    E mail: electrod@diamet.ru Сайт: www.specsvarka.com

Алюминиевая проволока и прутки производства Китай

| Марка проволоки | Диаметр, мм | Вес кассеты, кг | Цена в Рублях за кг с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ER5356 | 1,0 | 2 | 1023,20 |  |
|  | 1,2 | 2 | 1000,10 |  |
|  | 1,2 | 7 | 914,00 |  |
| ER4043 | 1,2 | 7 | 921,00 |  |
| ER5183 | 1,2 | 7 | 984,00 |  |
| ER1070 | 1,2 | 7 | 924,00 |  |

| Марка прутков | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена в Рублях за кг с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ER5356 | 1,6 | 1000 | 886,80 |  |
|  | 2,0 | 1000 | 880,80 |  |
|  | 2,4 | 1000 | 878,40 |  |
|  | 3,2 | 1000 | 875,00 |  |
|  | 4,01 | 1000 | 875,00 |  |
| ER4043 | 2,0 | 1000 | 913,00 |  |
|  | 2,4 | 1000 | 906,00 |  |
|  | 3,2 | 1000 | 900,00 |  |
|  | 4,0 | 1000 | 900,00 |  |
| ER5183 | 2,0 | 1000 | 936,00 |  |
|  | 2,4 | 1000 | 930,00 |  |
|  | 3,2 | 1000 | 924,00 |  |
| ER1070 | 2,0 | 1000 | 882,00 |  |
|  | 2,4 | 1000 | 882,00 |  |